**DeRock DG-15 Грунтовка глубокопроникающая (концентрат)**

Грунтовка универсальная глубокого проникновения,

концентрированная.

Свойства:

- высокая проникающая способность;

- поставляется в концентрированном виде;

- укрепляет и обеспыливает поверхность основания;

- снижает водопоглощающую способность основания;

- блокирует миграцию растворимых веществ из основания;

- повышает адгезию материалов к основанию;

- паропроницаемая;

- для наружных и внутренних работ;

- экологически безопасна.

Область применения:

Грунтовка глубокопроникающая воднодисперсионная концентрированная DeRock DG-15 после разведения до рабочей консистенции предназначена для подготовки поверхности впитывающих, сильно впитывающих и непрочных оснований перед последующим нанесением слоев отделочных материалов - штукатурок, шпатлевок, стяжек, плиточных клеев, красок, гидроизоляционных мастик и т.п. Применяется для наружных и внутренних работ на основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпичной кладки, штукатурки, шпатлевки, стяжки, наливных полов, гипсокартона, ДСП, ЦСП и т.п. Грунтовку нельзя использовать в качестве финишного декоративного или защитного покрытия.

Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным, стабильным, сухим и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жира, битума и остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные, рыхлые или отслаивающиеся участки основания следует механически устранить и выровнять. Основание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Основания, пораженные грибком, мхом, плесенью очистить стальными щетками и обработать соответствующим биоцидным средством. Прилегающие поверхности, которые не должны быть загрунтованы, требуется надлежащим образом защитить.

Способ применения:

Грунтовка глубокопроникающая воднодисперсионная DeRock DG-15 поставляется в концентрированном виде. **БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ НЕ ПРИМЕНЯТЬ!** В зависимости от типа обрабатываемого основания необходимо приготовить грунтовочный состав рабочей консистенции (см. п. Рекомендации по разбавлению). Перед применением приготовленный грунтовочный состав необходимо перемешать в заводской упаковке или в другой емкости неподверженной коррозии. Приготовленный грунтовочный состав равномерно наносится на поверхность основания на основание при помощи кисти или валика. При грунтовании сильно впитывающих, пористых или рыхлых оснований необходимо нанесение грунтовочного состава, разбавленного не менее чем за 2 раза. Для первого слоя грунтовочный состав требуется обильно нанести до полного насыщения поверхности основания и дать немного впитаться. Не позволяя грунтовке полностью высохнуть, по ещё влажной поверхности основания, нанести второй слой разбавленной в необходимой пропорции грунтовки.

**Рекомендации по разбавлению:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид основания (количество слоев)** | | **Пропорции разбавления** | | **Расход концентрата, мл/м2** |
| **концентрат** | **вода** |
| Газобетон, пенобетон | 1 слой | 1 | 7-8 | 11-25 |
| 2 слой | 1 | 4-5 | 17-40 |
| Керамзитобетон, газосиликат, шлакобетон | 1 слой | 1 | 6-7 | 13-29 |
| 2 слой | 1 | 4-5 | 17-40 |
| Кирпич силикатный, кирпич керамический | 1 слой | 1 | 4-6 | 15-40 |
| Цементно-песчаная штукатурка, стяжка | 1 слой | 1 | 4-5 | 17-40 |
| Гипсовая, известково-цементная штукатурка | 1 слой | 1 | 5-6 | 15-35 |
| Гипсовые, ангидритовые стяжки | 1 слой | 1 | 4 | 20-40 |
| Гипсокартон, ГВЛ, ДСП | 1 слой | 1 | 5-6 | 15-35 |

Расход грунтовки (концентрата) зависит от впитывающей способности основания и пропорции разбавления.

Условия применения:

Работы должны производится при температуре воздуха, основания и материала от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Не допускается производить работы при прямых солнечных лучах, под дождем и при сильном ветре.

Упаковка:

Грунтовка глубокопроникающая DeRock DG-15 поставляется в пластиковых ёмкостях по 5 л, 10 л, 15 л.

Срок хранения:

Срок хранения при транспортировке и хранении в сухом месте, на поддонах или стеллажах в оригинальной неповрежденной упаковке составляет 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Необходимо соблюдать все действующие правила по технике безопасности. Грунтовка может оказывать, при пренебрежении правил личной гигиены, неблагоприятное воздействие на кожу и слизистую оболочку. Избегайте попадания грунтовки в пищеварительный тракт. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты (рабочую одежду, рабочие перчатки), в случае необходимости для защиты глаз - очки. Перед перерывом в работе и после работы помыть руки водой с мылом и смазать восстанавливающим кремом. Хранить в недоступном для детей месте.

Технические характеристики:

Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов, модифицирующие добавки.

Цвет в жидком состоянии: молочно – белый.

Цвет (высохшей пленки): прозрачный.

Плотность: около 1,0 кг/дм3.

Температура применения: от +5°С до +30°С

Уровень pH : 6,5-9,0

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке.

Изготовитель: ООО «СТО»

Адрес производства: 302507, Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул. Чешская, д.6.

Тел.: +7(4862)36-37-37; +7(4862)36-37-38.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензии от потребителей:

ООО "Дэрок», 300027, Тульская область, город Тула, Приупская улица, дом 9, кв. 29

Телефон: +7(4872) 70-80-90