**DeRock DG-4 Грунтовка адгезионная**

Грунтовка адгезионная воднодисперсионная,

под декоративные штукатурки.

Свойства:

- создает адгезионный слой на поверхности основания;

- снижает водопоглощающую способность основания;

- обеспечивает технологичность при нанесении декоративных штукатурок;

- паропроницаемая;

- для наружных и внутренних работ;

- может колероваться;

- готовая для применения;

- экологически безопасна.

Область применения:

Грунтовка адгезионная воднодисперсионная DeRock DG-4 предназначена для подготовки поверхности оснований перед последующим нанесением декоративных штукатурок. Применяется для наружных и внутренних работ по основаниям из бетона, кирпичной кладки, штукатурки, шпатлевки, гипсокартона, ДСП, ЦСП и т.п., а также при грунтовании армированного базового слоя в системах утепления фасадов СФТК. Благодаря наличию в составе кварцевого наполнителя, создает на поверхности основания шероховатый слой, повышающий адгезию к основанию при нанесении последующих покрытий. Поставляется белого цвета, а при необходимости может колероваться в цвет декоративного покрытия. Грунтовку нельзя использовать в качестве финишного декоративно-защитного покрытия.

Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным, стабильным, сухим и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жира, битума и остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные, рыхлые или отслаивающиеся участки основания следует механически устранить и выровнять. Основание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Основания, пораженные грибком, мхом, плесенью очистить стальными щетками и обработать соответствующим биоцидным средством. Сильно впитывающие и подверженные влиянию влаги основания (ДСП, гипсокартон, гипсовые штукатурки и т.п.) предварительно обработать глубокопроникающими грунтовками DeRock DG-10 или DeRock DG-15 не менее чем за 24 ч. Свежие основания на цементной основе должны быть выдержаны не менее 14 дней. Прилегающие поверхности, которые не должны быть загрунтованы, требуется надлежащим образом защитить.

Способ применения:

Грунтовка адгезионная воднодисперсионная DeRock DG-4 поставляется готовой для применения и наносится равномерно на основание при помощи кисти или валика за 1 раз. Перед применением грунтовку необходимо перемешать в заводской упаковке или в другой емкости неподверженной коррозии. Допускается разбавление грунтовки не более чем 5% чистой воды. Последующее нанесение декоративной штукатурки рекомендуется через 12 ч.

Условия применения:

Работы должны производится при температуре воздуха, основания и материала от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Не допускается производить работы при прямых солнечных лучах, под дождем и при сильном ветре.

Упаковка:

Грунтовка адгезионная DeRock DG-4 поставляется в пластиковых ёмкостях по 5 л, 10 л, 15 л.

Срок хранения:

Срок хранения при транспортировке и хранении в сухом месте, на поддонах или стеллажах в оригинальной неповрежденной упаковке составляет 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Необходимо соблюдать все действующие правила по технике безопасности. Грунтовка может оказывать, при пренебрежении правил личной гигиены, неблагоприятное воздействие на кожу и слизистую оболочку. Избегайте попадания грунтовки в пищеварительный тракт. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты (рабочую одежду, рабочие перчатки), в случае необходимости для защиты глаз - очки. Перед перерывом в работе и после работы помыть руки водой с мылом и смазать восстанавливающим кремом. Хранить в недоступном для детей месте.

Технические характеристики:

Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов, модифицирующие

добавки, пигмент, минеральные наполнители.

Цвет базовый: белый.

Плотность: 1,55-1,65 кг/дм3.

Температура применения: от +5°С до +30°С

Уровень pH: 7,0-9,0

Расход: 0,2-0,3 кг/м2

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке.

Изготовитель: ООО «СТО»

Адрес производства: 302507, Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул. Чешская, д.6.

Тел.: +7(4862)36-37-37; +7(4862)36-37-38.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензии от потребителей:

ООО "Дэрок», 300027, Тульская область, город Тула, Приупская улица, дом 9, кв. 29

Телефон: +7(4872) 70-80-90